SPIS ZAWARTOŚCI

SST A.01 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE

| grupa | 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę | A |
| --- | --- | --- | --- |
| klasa |  |  |  |
| Kod CPV |  |  | 01 |
|  | 45111200-0 | Roboty w zakresie rozbiórki okładzin ścian płytkami glazurowanymi |  |

## 1. Wstęp

### 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych wraz z robotami porządkowymi .

### 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

### 1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych i porządkowych występujących w obiekcie objętym przetargiem. W zakres tych robót wchodzą:

- rozbiórki okładzin ścian płytkami glazurowanymi

- porządkowanie z materiałów z rozbiórki i odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac wraz z ich transportem na wysypisko odpadów komunalnych

### 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

## 2. Materiały

Nie dotyczy

## 3. Sprzęt

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu spełniającego wymogi BHP oraz RMI w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Roboty rozbiórkowe.

## 4. Transport

Materiały z rozbiórki i odpady mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

## 5. Wykonanie robót

Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych:

- segregacja materiałów z rozbiórki i odpadów

- uprzątnięcie i wywóz materiałów z rozbiórki i odpadów w miejsce do tego przeznaczone - wysypisko odpadów komunalnych zlokalizowane na terenie gminy Trzebiatów lub Kołobrzeg.

## 6. Kontrola jakości robót

Nie dotyczy

## 7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:

- transport gruzu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

- czyszczenie terenu robót z odpadów – [ m2]

## 8. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Wykonawca winien rozliczyć z Inwestorem odzyskane z rozbiórki materiały stalowe.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokument potwierdzający odbiór materiałów z rozbiórki przez wysypisko odpadów komunalnych.

## 9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 jednostkę obmiarową zgodnie pkt 7 wykonanych robót.

Cena obejmuje:

- wszelkie niezbędne do prawidłowego wykonania robót materiały, narzędzia i prace w tym przygotowawcze.

## 10. Przepisy związane

|  | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Roboty rozbiórkowe |
| --- | --- |

### 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót – okładzin ścian płytkami ceramicznymi glazurowanymi oraz posadzek płytkami terakotowymi.

### 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

### 1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wymiany drzwi do kabin – wnęk natryskowych w obiekcie objętym przetargiem:

- wykonanie wymiany pojedynczych płytek w ilości  około 18 szt. na jedną łazienkę ilośc łazienek do remontu na zadaniu 25.

### . Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

# SST A.02 – ROBOTY TYNKARSKIE

| grupa | 45410000-2 | Tynkowanie – tynki cementowo - wapienne | A |
| --- | --- | --- | --- |
| klasa |  |  |  |
| Kod CPV |  |  | 02 |

## 1. Wstęp.

### 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych.

### 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

### 1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:

.

- Tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych

### 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

## 2. Materiały.

### 2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

### 2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

#### 2.2.1. Wymagania

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

#### 2.2.2. Zastosowanie

- Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.

- Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

### 2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

### 2.4. Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania:

- Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – nie mniej niż 5 MPa

- Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm – 0%

- Początek wiązania po 30-60 min.

- Ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata – nie więcej niż 0,5 g

- Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy

## 3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

## 4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy do wykonywania tynków powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą stateczności.

## 5. Wykonanie robót

### 5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.

- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

### 5.2. Przygotowanie podłoży

#### 5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.

- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą lub zagruntować.

### 5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych

#### 5.3.1. Tynk trójwarstwowy

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

#### 5.3.2. Gładź

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne:

- w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

#### 5.3.3. Gładź gipsowa

Do przygotowania gładkiego podłoża pod malowanie należy powierzchnię tynku wyszpachlować jednokrotnie szpachlówką gipsową. Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm. Wilgotność podłoży gipsowych nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych podłoży – 8%.

## 6. Kontrola jakości

### 6.1. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy

## 7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

## 8. Odbiór robót

### 8.1. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych i okładzinowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. W przypadku, gdy odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, podłoże należy oczyścić, zmyć wodą i zagruntować.

### 8.2. Odbiór tynków

#### 8.2.1. Ukształtowanie powierzchni

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

#### 8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

#### 8.2.3. Wady niedopuszczalne

Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

## 9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m2 wykonanego tynku.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- trdowanie materiałów,

- wykonanie tynków,

- czyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,

- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez Inspektora Nadzoru.

## 10. Przepisy związane

| PN-85/B-04500 | Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. |
| --- | --- |
| PN-70/B-10100 | Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| PN-EN 1008:2004 | Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. |
| PN-EN 459-1:2003 | Wapno budowlane. |
| PN-EN 13139:2003 | Kruszywa do zaprawy. |

# SST AK.3 – ROBOTY GLAZURNICZE

| grupa | 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych | AK |
| --- | --- | --- | --- |
| klasa | 45450000-6 | Roboty wykończeniowe pozostałe |  |
| Kod CPV | 45453000-7 | Roboty remontowe | 03 |

## 1. Wstęp

### 1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót glazurniczych na ścianach.

### 1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

### 1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót okładzinowych:,

- ściany wewnętrznych pomieszczeń mokrych

### 1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

## 2. Materiały

### 2.1. Płytka ścienna

#### 2.1.1. Zakres stosowania

Wewnętrzne ściany pomieszczeń mokrych

#### 2.1.2. Właściwości

| typ | płytka ceramiczna GL (szkliwiona) |
| --- | --- |
| metoda produkcji | B (prasowane na sucho) |
| gatunek | I |
| wymiar modularny | 25x35 cm lub inny uzgodniony z inwestorem |
| grupa nasiąkliwości wodnej | Ia (<0,5%) |

### 2.2. Kompozycje klejące

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

#### 2.2.1. Przeznaczenie

Należy zastosować specjalistyczną zaprawę klejącą przeznaczoną do przyklejania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych (glazura, terakota, klinkier, gres) oraz nienasiąkliwych płytek cementowych, betonowych i z kamienia naturalnego – np. ATLAS PLUS lub o równoważnych parametrach. Zaprawa do stosowania w przypadkach, gdy konieczne jest szybkie wykonanie i przekazanie do użytkowania okładziny ceramicznej. Podłoże dla zaprawy mogą stanowić: tynk cementowy, cementowo-wapienny, gipsowy, beton, gazobeton, jastrych cementowy bądź anhydrytowy oraz surowe powierzchnie wykonane z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Zaprawa do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynku, stosując warstwę o grubości 2÷5 mm.

#### 2.2.2. Właściwości

Gotowa, sucha mieszanka najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących. Zaprawa o dobrej plastyczności oraz przyczepności do różnego rodzaju materiałów budowlanych. Szybki czas wiązania zaprawy pozwalający na użytkowanie okładziny (wchodzenie na nią i spoinowanie) już po około 4 godzinach od przyklejenia płytek. Zgodny z zaleceniami, optymalny dobór konsystencji i grubości warstwy sklejenia (dla danych warunków stosowania zaprawy) eliminuje efekt spływu świeżo przyklejonej płytki. Zaprawa mrozo- i wodoodporna.

#### 2.2.3. Parametry techniczne

| Proporcje mieszanki | ok. 0,22 l wody na 1 kg zaprawy |
| --- | --- |
| Czas gotowości zaprawy do pracy | ok. 1 godziny, |
| Czas otwarty pracy | min. 30 minut |
| Czas korygowania płytki | 10 minut |
| Temperatura |  |
| przygotowania zaprawy | od +5°C do +25°C |
| podłoża i otoczenia w trakcie prac | od +5°C do +25°C |
| Odporność na temperatury w trakcie użytkowania | od -20°C do +60°C |
| Użytkowanie posadzki (możliwość ruchu pieszego) | po 4 godzinach |
| Spoinowanie | po 4 godzinach |
| Min. grubość warstwy zaprawy | 2 mm |
| Max. grubość warstwy zaprawy | 5 mm |
| Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu | ≤ 0,0002 %. |
| CE 05 | PN-EN 12004:2002/A1:2003 |
| Cementowa zaprawa szybkowiążąca, o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym Typ C1FTE |
| Przyczepność przy rozciąganiu | początkowa Typ C1FTE (≥ 0,5 N/mm2) |
|  | wczesna (po czasie nie dłuższym niż 24 h) Typ C1FTE (≥ 0,5 N/mm2) |
|  | po starzeniu termicznym Typ C1FTE (≥ 0,5 N/mm2) |
|  | po zanurzeniu w wodzie Typ C1FTE (≥ 0,5 N/mm2) |
|  | po cyklach zamrażania i odmrażania Typ C1FTE (≥ 0,5 N/mm2) |
| Czas otwarty – przyczepność po czasie otwartym nie krótszym niż 30 minut | C1FTE (≥ 0,5 N/mm2) |
| Spływ | C1FTE (≤ 0,5 mm) |

### 2.3. Zaprawy do spoinowania

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13888 oraz odpowiednich aprobat technicznych.

Należy stosować zaprawę do fugowania przeznaczoną do barwnego wypełniania spoin o szerokości 2÷6 mm, w ściennych i podłogowych okładzinach wykonanych z: płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), płytek z kamienia naturalnego i aglomeratów kamiennych oraz płytek betonowych i mozaiki ceramicznej. Do stosowania w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, na tarasach, balkonach i elewacjach budynków. Zaprawa do wypełniania spoin w nowych okładzinach oraz do uzupełniania lub wymiany fug w okładzinach odnawianych, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

#### 2.3.1. Właściwości

Sucha mieszanka najwyższej jakości spoiwa cementowego, specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, wypełniaczy, barwników oraz dodatków modyfikujących. Zaprawa o niskiej nasiąkliwości oraz wysokiej elastyczności, wytrzymałości i przyczepności. Odporna na spękania, zarysowanie, ścieranie oraz odspojenie od płytek. Umożliwia łatwe i szybkie wypełnienie spoin i nie powoduje przy tym zarysowania powierzchni płytek. Szeroka oferta barw. Wyrób mrozo- i wodoodporny.

#### 2.3.2. Parametry techniczne

| Proporcje mieszanki | 0,30÷0,33 l wody na 1 kg zaprawy |
| --- | --- |
| Czas gotowości zaprawy do pracy | ok. 2 godziny |
| Temperatura przygotowania zaprawy | od +5°C do +25°C |
| Temperatura podłoża i otoczenia | od +5°C do +25°C |
| Odporność na temperatury | od -20°C do +60°C |
| Użytkowanie posadzki | po 24 godzinach |
| Gęstość zaprawy w stanie suchym | ok. 1,2 kg/dm3 |
| Min. szerokość spoiny | 2 mm |
| Max. szerokość spoiny | 6 mm |
| Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu | ≤ 0,0002 % |
| PN-EN 13888:2004 |  |
| Cementowa zaprawa do spoinowania o podwyższonych parametrach: o wysokiej odporności na ścieranie i zmniejszonej absorpcji wody. |
| KlasaCG2 | ArW |
| Wytrzymałość na zginanie | ≥3,5 N/mm2 |
| Wytrzymałość na ściskanie | ≥15 N/mm2 |
| Skurcz | ≤ 2 mm/m |
| Odporność na ścieranie | ≤ 1000 mm3 |
| Absorpcja wody |  |
| po 30 min | ≤ 2g |
| po 240 min | ≤ 5g |

## 3. Sprzęt

Komplet narzędzi to: pojemnik do mieszania zaprawy, wiertarka z mieszadłem, paca stalowa gładka i zębata, poziomnica lub łata, gumowy młotek, maszynka do cięcia glazury, ołówek, miarka, krzyżyki dystansowe. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia oczyścić czystą wodą. Do czyszczenia narzędzi ze stwardniałej juz zaprawy używać specjalistycznego środka.

## 4. Transport

Klej należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami (okres trwałości) wynosi 12 miesięcy od daty produkcji, umieszczonej na opakowaniu.

## 5. Wykonanie robót

### 5.1. Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, suche i nośne. Należy oczyścić je z warstw mogących osłabić przyczepność kleju, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, słabo przylegających powłok malarskich. Nierówności podłoża, które uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy kleju (2 ÷ 5 mm), skorygować, używając materiałów zalecanych do tego typu prac. Nadmierną chłonność podłoża zredukuj, stosując emulsję gruntującą. Płyty OSB i drewnopochodne oraz podłoża trudne do oczyszczenia lub posiadające bardzo niską chłonność należy pokryć masą podkładową. W razie wątpliwości dotyczących nośności podłoża (np. gdy jest ono pokryte niemożliwymi do usunięcia warstwami klejów lub farb), wykonać następującą próbę przyczepności. Przykleić płytkę i po 48 godzinach spróbować odrywać ją ręką. Jeśli klej wraz z płytką odchodzi od podłoża, oznacza to, iż wymaga ono lepszego przygotowania. Do wykonywania okładziny można przystąpić po wyschnięciu środka gruntującego. Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac powinna wynosić od +5 do +25°C.

### 5.2. Przygotowanie zaprawy

Gotową, suchą mieszanką spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych dodatków modyfikujących wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody, w proporcji wg instrukcji producenta i mieszać, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut (czas dojrzewania) i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną masę wykorzystać w ciągu max. 4 godzin (żywotność). Klej przygotować w temperaturze od +5 do +25°C.

### 5.3. Przyklejanie płytek

Na podłoże nanieść warstwę zaprawy gładką paca stalową, a następnie wyprofilować ją, używając pacy zębatej. Wykonując okładzinę podłogową, klej nanieś w takiej ilości, aby po dociśnięciu płytki znajdował się on pod całą jej powierzchnią, a jego nadmiar został wyciśnięty wzdłuż wszystkich jej krawędzi. W przypadku okładzin ściennych, po dociśnięciu płytki powierzchnia jej styku z klejem powinna być równomierna i możliwie jak największa (min. 2/3 wielkości płytki). W zależności od parametrów podłoża i otoczenia, po rozprowadzeniu zaprawy, zachowuje ona właściwości klejące przez ograniczony czas. Nałożyć klej na taką powierzchnię, aby móc przykleić do niej płytki przed upływem 20 minut (czas otwarty). Aby sprawdzić, czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek, wykonać test. Dotknąć palcami nałożonej na podłoże zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na nich, można jeszcze przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć tę warstwę kleju i nanieść nową. Układać płytki na wyprofilowanej warstwie kleju i dociskać je do podłoża. Położenie płytki można nieznacznie zmieniać przez około 20 minut od momentu jej dociśnięcia (korygowalność). W trakcie wykonywania prac, na bieżąco usuwać ze spoin nadmiar kleju pojawiającego się przy dociskaniu płytek – ułatwi to późniejsze fugowanie. Spoinowanie okładziny i użytkowanie posadzki można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, jednak nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową klej osiąga po upływie 3 dni.

## 6. Kontrola jakości

#### 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontrolą bieżącą będą objęte:

- zgodność z dokumentacją techniczną projektową,

- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych materiałów,

- prawidłowości przygotowania podłoży,

- przyczepności płytek do podłoża,

- wyglądu, szerokość i równoległość spoin na powierzchni płytek,

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, spoin.

Odbiór izolacji i płytek poprzez wpisy do dziennika budowy.

W czasie kontroli jakości należy również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót i wykonywanych elementów.

#### 6.2. Dopuszczalne odstępstwa

- odchylenie podkładu na ścianach pod licowanie płytkami nie może przekraczać 5mm na długości łaty 2,00m,

- odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie może przekraczać 2mm na długości łaty 2,0m,

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie więcej niż 2mm na odcinku 2,0 m,

- przebieg i wypełnienie spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm.

## 7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni wraz z przygotowaniem do glazurowania podłoża, ustawieniem i rozebraniem rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

## 8. Odbiór robót

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

### 8.1. Odbiór podłoża

- Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania.

- Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką.

- Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.

- Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

### 8.2. Odbiór robót glazurniczych

#### 8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia płytek i zgodności ze wzorcem producenta.

#### 8.2.2. Sprawdzenie przyczepności do podłoża

Sprawdzenie przyczepności do podłoża polegają na próbie poderwania ostrym narzędziem płytki od podłoża.

### 8.3. Odbiór całości robót

Do odbioru całości zakończonych robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru:

- Dokumentację z ewentualnymi odstępstwami uzgodnionymi od projektu, które nie naruszają postanowień norm, są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru

- Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów

- Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonywania robót

## 9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.

Podstawę płatności robót glazurniczych stanowi cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych robót.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,

- składowanie materiałów na placu budowy,

- wykonanie okładzin ceramicznych,

- czyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,

- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez Inspektora Nadzoru.

## 10. Przepisy związane

### 10.1. Normy

| PN-EN 14411 | Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie |
| --- | --- |
| PN-B-12030 PN-B-12030/Az1 | Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport |
| PN-EN ISO 10545-1 | Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru |
| PN-EN ISO 10545-2 | Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni |
| PN-EN ISO 10545-16 | Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie małych różnic barwy. |
| PN-EN 13888 | Zaprawy do spoinowania płytek Definicje i wymagania techniczne. |
| PN-EN 12004:2002 | Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. |